## Slide 1: Elemente de constructii si lucrari publice

## Slide 2: Elemente de mecanica zidăriilor

## Slide 3: Generalităţi
Zidăria este un material de construcţie neomogen, alcătuit din elemente rigide numite blocuri şi materiale sau elemente de legătură, rezultând astfel un ansamblu de sine stătător, capabil să reziste la solicitări de ordin fizic şi mecanic.
Blocurile pot fi din piatră naturală, piatră artificială arsă (cărămizi, blocuri ceramice) sau piatră artificială nearsă (beton, argilă etc.), iar materialele de legătură sunt mortarele de diferite tipuri, agrafele metalice, adezivii sintetici etc.

## Slide 4
Răspândirea zidăriilor ca material de construcţie se datorează următoarelor avantaje:
a. are o bună rezistenţă la acţiunea factorilor atmosferici şi corosivi;
b. are o comportare avantajoasă la variaţii de temperatură şi de umiditate;
c. se realizează din materiale locale (piatră, cărămidă, nisip, var etc.);
d. prezintă proprietăţi satisfăcătoare sub aspectul capacităţii de izolare termică şi acustică;
e. se poate adapta la forme variate în plan, prezentând totodată posibilităţi largi de a fi tratată arhitectural;
f. se execută relativ simplu, folosind mână de lucru cu calificare mijlocie.

## Slide 5
Zidăriile prezintă şi anumite dezavantaje, cum ar fi:
a. au greutate proprie mare şi rezistenţe mecanice reduse, ceea ce conduce la realizarea unor elemente masive, comparativ cu cele realizate din oţel, beton sau lemn;
b. adeziunea redusă a mortarului cu pietrele de zidărie conduce la o rezistenţă mecanică redusă la sarcini dinamice;
c. consum ridicat de manoperă;
d. reprezintă un sistem constructiv care până în prezent are un grad redus de mecanizare.

## Slide 6: Clasificarea zidăriilor
a. După natura materialelor utilizate se deosebesc:
zidării din pământ;
zidării din blocuri de piatră naturală;
zidării din cărămizi sau blocuri de piatră artificială arsă sau nearsă.

## Slide 7
b. După modul de alcătuire zidăriile pot fi:
zidării simple, alcătuite dintr-un singur tip de bloc ;
zidării mixte, alcătuite din două sau mai multe straturi paralele, realizate din materiale diferite (blocuri ceramice, blocuri de piatră, beton etc.), strâns legate între ele;
zidării armate care, funcţie de modul de dispunere al armăturii, pot fi armate transversal sau longitudinal ;
zidării complexe, ce includ elemente din beton armat monolit (stâlpişori, centuri) cu care conlucrează la preluarea încărcărilor ;

## Slide 8
a
b
c
d
e
Tipuri de zidarii
simple; b. mixte; c.d. armate;e. complexe

## Slide 9
c. În raport cu mărimea blocurilor folosite, zidăriile se pot realiza din:
cărămizi de toate tipurile, inclusiv produse din piatră naturală, a căror înălţime este cuprinsă între 50...150 mm;
blocuri mici, pline sau cu goluri, cu înălţimea de 200...300 mm;
blocuri mari, cu înălţimea mai mare de 500 mm, care se pot realiza din piatră, beton sau produse ceramice.

## Slide 10
d. După rolul în cadrul construcţiei distingem:
zidărie portantă (de rezistenţă) cu rolul de a prelua, pe lângă greutatea proprie şi încărcările date de alte elemente de construcţie;
zidărie autoportantă, care susţine şi transmite numai greutatea sa proprie;
zidărie neportantă (purtată), susţinută de alte elemente de construcţie (planşee, grinzi etc.).

## Slide 11: Principii generale de alcătuire a zidăriilor
În cadrul zidăriilor blocurile se aşează după anumite reguli, astfel încât să se asigure o bună legătură şi împănare între ele, prin aşa numitul proces de ţesere şi cu ajutorul mortarului.
Dispunerea blocurilor pe rânduri se poate face longitudinal , transversal , sau mixt .
Spaţiile dintre blocuri se numesc rosturi şi se umplu cu mortar pentru legătură. Rosturile sunt orizontale sau verticale.
Un şir orizontal de blocuri împreună cu rostul orizontal aferent se numeşte asiză.

## Slide 12
a
b
c
d
e
Poziţia cărămizilor în cadrul zidăriei
b. longitudinal; c. transversal;d. e. mixt

## Slide 13
Principiile de bază pentru alcătuirea unei zidării sunt:
a. rosturile orizontale trebuie să fie plane şi cât mai apropiate de poziţia orizontală, pentru a asigura transmisia uniformă a încărcărilor verticale de la o asiză la alta;
b. rosturile verticale trebuie să fie alternante (decalate) de la o asiză la alta (sau de la un grup de asize la altul), astfel încât unui rost vertical dintr-un rând să-i corespundă un plin în rândul următor; în acest fel se evită formarea unor secţiuni slăbite în zidărie.

## Slide 14
Realizarea unui element fără ţesere între pietrele de zidărie conduce, în cazul unor solicitări de compresiune, la formarea unor stâlpişori izolaţi care lucrează independent, fără a asigura uniformizarea eforturilor pe secţiune şi care, în final, cedează succesiv prin flambaj lateral.
Prezenţa unor legături la mai multe rânduri îmbunătăţeşte comportarea elementului, mai ales când înălţimea lui este relativ mare .
Legătura la mai multe rânduri se utilizează la realizarea elementelor de umplutură sau a celor slab solicitate. Elementele portante din zidărie se realizează cu legături la fiecare rând ,care asigură o mai bună uniformizare a eforturilor şi o micşorare a deformaţiilor transversale.

## Slide 15
a
b
c
Influenţa ţeserii blocurilor de zidărie
zidărie neţesută;
b. zidărie ţesută la mai multe rânduri
c. zidărie ţesută la fiecare rând

## Slide 16: Proprietăţi mecanice ale zidăriilor
Zidăria este un material neomogen în care, datorită diverselor solicitări mecanice, iau naştere eforturi complexe în blocuri şi în mortar.
Atât piatra de zidărie cât şi mortarul sunt materiale care lucrează favorabil la compresiune, dar se comportă defavorabil la întindere.
Din această cauză solicitarea la care zidăria rezistă în bune condiţii este compresiunea (centrică sau excentrică cu mică excentricitate).

## Slide 17: Comportarea zidăriei supuse la compresiune
Blocurile de zidărie şi mortarul sunt supuse, chiar şi în cazul unei solicitări globale de compresiune centrică, la eforturi de compresiune locală, încovoiere, forfecare şi întindere .
Starea complexă de eforturi în blocuri (cărămizi) şi mortar
1. cărămizi; 2. mortar; 3. goluri de aer; 4. zonă de compresiune locală 5. secţiune de forfecare; 6. zonă încovoiată; 7. tensiuni de întindere în cărămizi; 8. tensiuni de compresiune în mortar
1
2
3
4
5
6
7
7
8
7
7
8

## Slide 18
Această stare complexă de eforturi se explică prin:
neuniformitatea formei şi poziţiei blocurilor şi a stratului de mortar; blocul ajunge astfel să rezeme în unele zone discontinuu şi să se încarce neuniform;
deformaţiile diferite ale blocurilor şi ale mortarului (în special cel din rosturile orizontale); deformaţiile transversale ale mortarului sunt mai mari decât ale blocurilor şi, fiind împiedicate de frecarea şi adeziunea cu piatra de zidărie, conduc la apariţia eforturilor de compresiune în mortar şi de întindere în blocuri.

## Slide 19: Rezistenţa zidăriei la compresiune
Rezistenţa de rupere a zidăriei la compresiune centrică este influenţată direct de următorii factori:
caracteristicile fizico-mecanice ale blocurilor: rezistenţa, înălţimea, forma şi planeitatea feţelor, prezenţa unor fisuri, aspectul suprafeţelor;
caracteristicile mortarului: rezistenţa şi plasticitatea, grosimea stratului de mortar, uniformitatea, prezenţa unor granule mai mari etc.;
alţi factori: sistemul legăturilor, calitatea execuţiei, vârsta zidăriei, durata de încărcare, acţiunea factorilor climatici etc.

## Slide 20: Rezistenţa zidăriei la întindere
Zidăria lucrează defavorabil la solicitările de întindere, încovoiere şi forfecare, evitându-se în general utilizarea ei în astfel de cazuri.
Întinderea apare în special la pereţii silozurilor, rezervoarelor şi depozitelor, ca urmare a împingerii laterale date de lichide sau de anumite solide (pulverulente).
Întinderea la zidărie poate avea loc în secţiuni nelegate (continue), când efortul de întindere acţionează perpendicular pe asize , sau în secţiuni legate (ţesute), când forţa de întindere este paralelă cu rosturile orizontale .Ruperea zidăriei în secţiuni nelegate este posibilă prin desprinderea blocurilor de stratul de mortar, prin ruperea stratului de mortar sau prin ruperea blocurilor. În mod obişnuit ruperea are loc prin stratul de mortar sau prin desprinderea blocurilor.
Rezistenţa zidăriei la întindere este determinată în mare măsură de aderenţa dintre blocuri şi mortar, care depinde la rândul ei de marca, compoziţia, lucrabilitatea şi vârsta mortarului, precum şi de starea suprafeţelor blocurilor (netede sau rugoase).

## Slide 21
a
b
c
d
Ruperea zidăriei la întindere
a. după secţiuni nelegate; b.c.d. după secţiuni legate

## Slide 22: Rezistenţa zidăriei la forfecare
Solicitarea de forfecare se întâlneşte la reazemele construcţiilor, la arce, buiandrugi etc.
Ca şi în cazul solicitării de întindere, ruperea poate avea loc prin secţiuni nelegate sau legate ,după cum forţa tăietoare acţionează paralel cu asizele, respectiv perpendicular pe asize.
N
T
T
T
T
a
b
Forfecarea zidăriei
după secţiuni nelegate;
după secţiuni legate

## Slide 23: Rezistenţa zidăriei la strivire
Solicitarea de strivire (compresiune locală) are loc atunci când numai o parte a secţiunii unui element este supusă la eforturi de compresiune .
N
Astr
Astr
q
Solicitarea zidăriei la strivire